# K40 Lasercutter/-engraver

Nur nach persönlicher Einweisung zu benutzen!
Wer Interesse hat den Laser zu benutzen bitte direkt an mich wenden.
Dann gibt es eine persönliche Einweisung und du kannst loslegen.
## Ansteuerung
### Linux
Archlinux: k40whisperer (AUR)
Adjust /etc/udev/rules.d/97-ctc-lasercutter.rules (and replace „usergrouporgroup“ with an existing group on your system):
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="5512", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", MODE="0664", SYMLINK+="ttyLASER", GROUP="usergrouporgroup"
### K40 Modes
Farben in der SVG
RED = Cutting Line
BLACK = Ebgrave
## Material Settings
## PC (Polycarbonat/Makrolon)
Brandgefahr und Giftstoffe, nicht lasern!
### Hobbyglass Bauhaus
Schmiltzt beim gravieren nur an, dadurch entsteht keine raue weiße Fläche.
### Holz
8,7 % 300mm holz gravur bissle tief
10 % 300mm holz gravur ordentliche tief
15% 10mm golz cut 4x
### DIN A 4 Bastel Sperrholz Pappel Platten
Raster Engrave: 1x100mm/s 15%
Vector Engrave: 1x20mm/s 15%
Vector Cut: 2x7mm/s 27%

### Kartonage/Pappe
Funktioniert super, jedoch auf Feuer achten. Kanten sind leicht angebrannt aber kaum bemerkbar.
TODO: settings ergänzen.