FAQ + Lessons learned

Hier sind alle wichtigen Erfahrung zum Umgang mit der Fräse zusammengetragen.

Welche Materialien darf ich fräsen?

Holz (eigentlich alles)

Kunststoff (z.B. Plexiglas / Polycarbonat)

nicht legierte Metalle (Aluminium / Messing / Kupfer)

Leiterplatten-Material

Welche Materialien darf ich NICHT fräsen?

Carbon (CFK / GFK) wegen dem hohen Anteil an Feinstaub, der nicht durch die Absaugung gebunden werden kann.

Hartmetalle (es gehen nur die Fräser dabei kaputt)

Edelstahl

allg. Fräsparameter

Die Parameter für einen Fräsvorgang können über unterschiedliche Quellen bezogen werden (Tabellenbuch/Easel-Webtool/Eigene Erfahrung/Google).
Hier mal ich meine Erfahrung:

MDF

Feedrate: 600-1000mm/min Depth: 1.0-1.8mm/pass Endmill: 2 flute spiral Speed: Dewalt 611 @ 1

Multiplex (Birke/Buche)

Feedrate: 600-800mm/min Depth: 0.7-1.2mm/pass Endmill: 2 flute spiral Speed: Dewalt 611 @ 1

Plexiglas

Feedrate: 1500-2000mm/min Depth: 0.1-0.25mm/pass Endmill: 1/8„ Upcut 1 flute spiral Speed: Dewalt 611 @ 1

Aluminium

Feedrate: 100-150mm/min Depth: 0.1-0.15mm/pass Endmill: 2 flute alu endmill Speed: Dewalt 611 @ 1