# FAQ + Lessons learned
Hier sind alle wichtigen Erfahrung zum Umgang mit der Fräse zusammengetragen.
## Welche Materialien darf ich fräsen?
- Holz (eigentlich alles)
- Kunststoff (z.B. Plexiglas / Polycarbonat)
- nicht legierte Metalle (Aluminium / Messing / Kupfer)
- Leiterplatten-Material
## Welche Materialien darf ich NICHT fräsen?
- Carbon (CFK / GFK) wegen dem hohen Anteil an Feinstaub, der nicht durch die Absaugung gebunden werden kann.
  Diese Materialien dürfen nur in einem Wasserbad gefräst werden, was bei uns aktuell keine Option ist.
- Hartmetalle (es gehen nur die Fräser dabei kaputt)
- Edelstahl
## Wo bekomme ich Fräser her?
In der „Core Components“ Box im Fach unter der X-Carve sind allerhand Fräser, die erstmal den jeweiligen Besitzern gehören. Fräser die nicht gekennzeichnet sind als owner only zu betrachten. Owner only heißt aber auch, wenn ihr so einen Fräser mal benutzen wollt, könnt ihr auch den Besitzer um Erlaubnis fragen.
Ich beziehe meine Fräser von hier: (Diese Liste darf erweitert werden)
[[https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/sorotec-werkzeuge/|sorotec.de] - Das Preis-Leistungsverhältnis ist gut. Bei einer Sammelbestellung kann man Versandkosten sparen.
## Überschrift
## allg. Fräsparameter
Die Parameter für einen Fräsvorgang können über unterschiedliche Quellen bezogen werden (Tabellenbuch/Easel-Webtool/Eigene Erfahrung/Google).
Hier mal ich meine Erfahrung:
### MDF
- Feedrate: 600-1000mm/min
- Depth: 1.0-1.8mm/pass
- Endmill: 2 flute spiral
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Multiplex (Birke/Buche)
- Feedrate: 600-800mm/min
- Depth: 0.7-1.2mm/pass
- Endmill: 2 flute spiral
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Plexiglas
- Feedrate: 1500-2000mm/min
- Depth: 0.1-0.25mm/pass
- Endmill: 1/8„ Upcut 1 flute spiral
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Aluminium
- Feedrate: 100-150mm/min
- Depth: 0.1-0.15mm/pass
- Endmill: 2 flute endmill for alu
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Kupferplatte (PCB)
- Feedrate: 150-300mm/min
- Depth: 0.1-0.3mm/pass
- Endmill: 0.3-1.0mm, 1-2 flute, oder V-Fräser
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Kupferplatte (PCB-Löcher)
- Feedrate: 100mm/min
- Endmill: 0.3-1.0mm, 1-2 flute
- Speed: Dewalt 611 @ 1