# FAQ + Lessons learned
Hier sind alle wichtigen Erfahrung zum Umgang mit der Fräse zusammengetragen.
## Welche Materialien darf ich fräsen?
- Holz (eigentlich alles)
- Kunststoff (z.B. Plexiglas / Polycarbonat)
- nicht legierte Metalle (Aluminium / Messing / Kupfer)
- Leiterplatten-Material
## Welche Materialien darf ich NICHT fräsen?
- Carbon (CFK / GFK) wegen dem hohen Anteil an Feinstaub, der nicht durch die Absaugung gebunden werden kann.
  Diese Materialien dürfen nur in einem Wasserbad gefräst werden, was bei uns aktuell keine Option ist.
- Hartmetalle (es gehen nur die Fräser dabei kaputt)
- Edelstahl
## allg. Fräsparameter
Die Parameter für einen Fräsvorgang können über unterschiedliche Quellen bezogen werden (Tabellenbuch/Easel-Webtool/Eigene Erfahrung/Google).
Hier mal ich meine Erfahrung:
### MDF
- Feedrate: 600-1000mm/min
- Depth: 1.0-1.8mm/pass
- Endmill: 2 flute spiral
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Multiplex (Birke/Buche)
- Feedrate: 600-800mm/min
- Depth: 0.7-1.2mm/pass
- Endmill: 2 flute spiral
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Plexiglas
- Feedrate: 1500-2000mm/min
- Depth: 0.1-0.25mm/pass
- Endmill: 1/8„ Upcut 1 flute spiral
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Aluminium
- Feedrate: 100-150mm/min
- Depth: 0.1-0.15mm/pass
- Endmill: 2 flute endmill for alu
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Kupferplatte (PCB)
- Feedrate: 150-300mm/min
- Depth: 0.1-0.3mm/pass
- Endmill: 0.3-1.0mm, 1-2 flute, oder V-Fräser
- Speed: Dewalt 611 @ 1
### Kupferplatte (PCB-Löcher)
- Feedrate: 100mm/min
- Endmill: 0.3-1.0mm, 1-2 flute
- Speed: Dewalt 611 @ 1